Załącznik  nr 2

„Remont dachu budynku Bursy Płock, ul.3 Maja 35 w Płocku”

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku Bursy Płockiej przy ul.3 Maja 35 w Płocku.

1. Zakres robót:

a)  remont kominów szt. 41

-  obłożenie podstawy kominów styropianem

-  przyklejenie siatki na kominach wraz z wyprawą elewacyjną

-  malowanie kominów farbą elewacyjną akrylową

-  uzupełnienie betonowych czapek kominowych

- obłożenie blachą powlekaną czapek kominowych

-  osadzenie kratek wentylacyjnych szt.280

b) wymiana kominków kanalizacyjnych szt.20

c) remont pokrycia dachowego – 597,92 m2

- rozebranie rur spustowych i obróbek blacharskich murów ogniowych

- wymiana obróbek blacharskich – pas nadrynnowy

- naprawa rynien wraz z regulacją

- montaż nowych koszy zlewowych i rur spustowych

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną o specyfikacji:

papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta  gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papa pokryta  folią z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawartość asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m²,

- maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wdłuż/ poprzek, min. 1000/800 N,

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek max. 40/40%,

- giętkość w obniżonych temperaturach -  25ºC,

- grubość 5,2 +/- 0,2 mm.

d) Wymiana instalacji odgromowej

- montaż nowych zwodów poziomych

- pomiary i badanie uziomów instalacji odgromowej

Prace budowlane prowadzone będą na terenie czynnej placówki i muszą być tak zorganizowane, aby nie zagrażały bezpieczeństwu przebywających w nim osób i nie powodowały zbyt dużych utrudnień.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z wymogami Prawa budowlanego.

Wykonawca wyłączy teren budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,

zabezpieczenie i oznakowanie.

Wykonawca usunie ewentualne szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

Po zakończeniu prac budowlanych należy odtworzyć teren zielony - pas zieleni oraz trawniki, będące w pasie działania Wykonawcy przy wykonywaniu ogrodzenia.

Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym i bezpiecznym wykonaniem zadania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z aktualnymi europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie od 20.04.2017r.

do 15.06.2017r.

3. Zalecenia dla oferenta

-) oferent powinien dokonać wyceny wartości przedmiotu zamówienia na podstawie

Przedmiaru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko,

-) oferent we własnym zakresie i samodzielnie uwzględnia w cenie ofertowej elementy niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy,

-) oferent ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową, o wartości zgodnej z zaoferowaną ceną ryczałtową za całościowe zrealizowanie zadanie.

-) całość robót należy wykonać zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia, warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną,

-) zastosowane do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane

obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w

budownictwie, a także certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające jakość

zastosowanych materiałów i wyrobów ( jest to warunek odbioru robót)

-) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem znajdujące się na budowie i niepodlegające likwidacji nasadzenia zieleni, instalacje, urządzenia, nawierzchnie chodników i placów i inne elementy zagospodarowania terenu oraz przywrócić teren po realizacji inwestycji do stanu pierwotnego.

-) załączona książka przedmiarów stanowi element pomocniczy, wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i wyceny robót.